推广预应力技术可取得哪些实际经济效益?

预应力混凝土屋架，与非预应力混凝土屋架相比，其经济效益之显著，已众所周知。故设计单位一般都采用全国已编制的通用工业厂房结构构件标准图集。在标准图集中按屋架编号有，Ⅱ级钢筋螺丝端杆，Ⅲ级钢筋螺丝端杆、Ⅳ级钢筋JMl2后张自锚三个方案。随着预应力技术的发展，现在采用高强钢丝束(碳素钢丝)镦头锚方案，以代替上述三种标准图集，其经济效益更大。

修改后的方案，其实际经济效益：对于屋架本身，能节省预应力钢筋65—70%，锚具50%，端部钢板镗孔数量50—60呖、构件抽芯成型50%以上，张拉灌浆60一70%。在施工单位生产设施上，因钢丝不需对焊，可节省100～150KVA对焊机、对焊电力、冷拉用5吨卷扬机、滑轮组和冷拉钢筋。详见表1。

预应力冷拉Ⅱ级钢螺杆锚固体系与碳素钢丝镦头锚固体系经济实效对比表

| 构件名称 | 榀 数 | 榀数预应力筋(kg) |  |  |  | 锚具(套) |  |  |  | 对焊接头（个） |  |  |  | 冷拉台座（座） |  |  |  | 冷拉钢筋 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ 方案 | Ⅱ 方案 | 净节约（kg） | 节约% | Ⅰ 方案 | Ⅱ 方案 | 净节约（kg） | 节约% | Ⅰ 方案 | Ⅱ 方案 | 净节约（kg） | 节约% | Ⅰ 方案 | Ⅱ 方案 | 净节约（kg） | 节约% | Ⅰ 方案 | Ⅱ 方案 | 净节约（kg） | 节约% |
| YWJA-24-1 | 16 | 7696 | 2132.8 | 5563.2 | 72.29 | 64 | 32 | 32 | 50 | 320 | 0 | 320 | 100 | 1 | 0 | 1 | 100 | 64 | 0 | 64 | 100 |
|  |  | 481 | 133.3 | 347.7 |  | 16×4 | 16×2 |  |  | 16×4×5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YWJA-24-2 | 22 | 13442 | 342 | 10021 | 74.55 | 88 | 44 | 44 | 50 | 440 | 0 | 440 | 100 | 1 | 0 | 1 | 100 | 88 | 0 | 88 | 100 |
|  |  | 611 | 155.5 | 455.5 |  | 22×4 | 22×2 |  |  | 22×4×5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YWJA-24-3 | 45 | 30600 | 7663.5 | 22936.5 | 74.96 | 180 | 90 | 90 | 50 | 900 | 0 | 900 | 100 |  |  |  |  | 180 | 0 | 130 | 100 |
|  |  | 680 | 170.3 | 509.7 |  | 45×4 | 45×2 |  |  | 45×4”5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YWJA-30-2 | 19 | 12920 | 4050.8 | 8869.2 | 68.65 | 46 | 38 | 38 | 50 | 456 | 0 | 456 | 100 |  |  |  |  | 76 | 0 | 70 | 100 |
|  |  | 680 | 213.2 | 466.8 |  | 19×4 | 19×2 |  |  | 19×4×6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YWJA-30-3 | 30 | 20400 | 7509 | 12891 | 63.19 | 120 | 60 | 60 | 50 | 720 | 0 | 720 | 100 |  |  |  |  | 120 | 0 | 120 | 100 |
|  |  | 680 | 250.3 | 429.7 |  | 30×4 | 30×2 |  |  | 30×4×6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TJ12-4 | 16 | 6768 | 1656 | 5112 | 75.53 | 128 | 64 | 64 | 50 | 320 | 0 | 320 | 100 |  |  |  |  | 128 | 0 | 128 | 100 |
|  |  | 423 | 103.5 | 319.5 |  | 16×8 | 16×4 |  |  | 16×2×9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YWJA-30A-3 | 18 | 12240 | 4672.8 | 7567.2 | 6l.82 | 72 | 36 | 36 | 50 | 432 | 0 | 432 | 100 |  |  |  |  | 72 | 0 | 72 | 100 |
|  |  | 680 | 259.6 | 420.4 |  | 18×4 | 18×2 |  |  | 18×4×6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YWJA-21-3 | 16 | 7584 | 2278.4 | 5305.6 | 69.96 | 64 | 32 | 32 | 50 | 256 | 0 | 256 | 100 | 1 | 0 | 1 | 100 | 64 | 0 | 64 | 100 |
|  |  | 474 | 142，4 | 331.6 |  | 16×4 | 16×2 |  |  | 16×4×4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YWJA-21-3 | 13 | 6162 | 1682.2 | 4479.8 | 72.70 | 52 | 26 | 26 | 50 | 208 | 0 | 208 | 100 | 1 | 0 | 1 | 100 | 52 | 0 | 52 | 100 |
|  |  | 474 | 129.4 | 344.6 |  | 13×4 | 13×2 |  |  | 13×4×4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 195 | 117,812 | 35066.5 | 82745.5 | 70.24 | 844 | 422 | 422 | 50 | 4052 | 0 | 4052 | 100 | 4 | 0 | 4 | 100 | 654 | 0 | 654 | 100 |