沸石矿粉应用研究成果通过鉴定

十月六日，湖北省建筑工程质量检测中心接受省城乡建设厅委托对中建三局二公司完成的“沼山沸石矿粉应用研究”成果进行了技术鉴定。

这项研究成果通过大量试验分析，提出了利用湖北地区矿源丰富、品质指标基本符合有关规定，既能节约大量水泥，又能改善混凝土的技术性能的结论，用沸石粉作掺合料，能使混凝土具有良好的强度效应和粘度效应，降低泌水性，增加裹浆量，捉高抗渗性能。试验证明：在配制1 5—30MPa的普通混凝土时，以沼山沸石矿粉置换10%325#、10～15％425#、10～20%525#普通硅酸盐水泥或矿碴硅酸盐水泥，其28天强度与不掺沸石矿粉的混凝土相当，而每立方米混凝土可节约水泥40—60公斤。参加鉴定的专家们一致认为：该成果为“提高企业经济效益开辟了新途径”，“能在30MPa以下的普通混凝土工程中应用”。

李文毅